|  |
| --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ** |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |
| **Α1**. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet). | ΝΑΙ |  |  |
| **Α2**. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. | ΝΑΙ |  |  |
| **Α3**. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 δε θα πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| **Α4**. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων σύμφωνων με την παρ. Β.1. | ΝΑΙ |  |  |
| **Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |
| **Β1**. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 cm x 29,7cm και το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7 cm x 42,0cm | ΝΑΙ |  |  |
| **Β2**. Περιεκτικότητα σε υγρασία: 3,5 κ.β έως 5,5 % κ.β | ΝΑΙ |  |  |
| **Β3**. Μάζα : 80 gr/m2 ± 2% | ΝΑΙ |  |  |
| **Β4**. Πάχος : 105 ± 5 μm | ΝΑΙ |  |  |
| **Β5**. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 90% | ΝΑΙ |  |  |
| **Β6**. Λευκότητα: CIE Whiteness μεγαλύτερη από 155 Whiteness Units  | ΝΑΙ |  |  |
| **Β7**. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 – 330 ml/min | ΝΑΙ |  |  |
| **Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** |  |  |  |
| **Γ1**. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| **Γ2**. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές. | ΝΑΙ |  |  |
| **Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ** |  |  |  |
| **Δ1**. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:* Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή
* Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3 και Α4).
* Ο αριθμός των φύλλων.
* Η μάζα (g/m2).
 | ΝΑΙ |  |  |
| **Δ2**. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οιακόλουθες ενδείξεις:* Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή
* Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: Α4 21,0 cm x 29,7cm, Α3 29,7 cm x 42,0cm).
* Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.
 | NAI |  |  |
| **Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ** |  |  |  |
| **E1.** Οι προμηθευτές, κατά την παράδοση, θα πρέπει να υποβάλουν τεχνικό φυλλάδιο της επιχείρησης/εργοστασίου παραγωγής, από το οποίο πρέπει να αποδεικνύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του χαρτιού (παρ. Β.1 έως Β.7) | ΝΑΙ |  |  |